[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


             ADI MANTO
                                                                  MANTO PREFABRICADO APP POLIESTER GRAVILLA TERRACOTA 4.5 mm[image: image5.png]




DESCRIPCION:

ADI MANTO PREFABRICADO APP POLIESTER GRAVILLA TERRACOTA 4.5 mm es elaborado a base de asfalto modificado con homopolímeros y copolímeros del propileno y etileno. Estos modificantes le confieren elasticidad,  plasticidad y flexibilidad que combinada con la resistencia y elasticidad del refuerzo de poliester no tejido le permite elevada elongación y resistencia a tracción longitudinal y transversal. El acabado granulado le da extra protección. 

USOS:

· La excelente elasticidad permite su utilización en   dobleces muy agudos.

· Su elasticidad y resistencia a tracción  permiten  el uso en juntas de dilatación y superficies que presentan vibraciones o sometidas a variaciones térmicas.

· Revestimiento de tuberías sometidas a corrosión externa.

· El acabado granulado permite que sirva , para decorar e impermeabilizar, transformando  una superficie no transitable en transitable. 

· Impermeabilización para áreas de clima cálido o frío.

VENTAJAS: 

· Soporta bruscos cambios de temperatura, expandiéndose y contrayéndose sin agrietarse .

· En áreas sujetas a constantes movimientos, se adapta a ellos, recuperando luego sus dimensiones originales.

· Su resistencia al punzonamiento, le permite soportar

· mayores cargas.

· Su flexibilidad le permite amoldarse a toda superficie 

PRESENTACION: 

· Rollos de 10m x 1m.

· Espesor de 4.5  mm  mínimo. 

· Empaque: Polietileno flameable  de 10 micras, por una cara y Gravilla Terracota por la otra.

· Peso aproximado: 4.7 Kg/m2 mínimo.  

· Refuerzo: Fibra de poliéster no tejido de peso 120 g/m2. (Disponible en 170 gr/m2).

APLICACIÓN: 

* Con llama de gas , pudiéndolo instalar adherido, semiflotante o flotante, según el caso, sobre la superficie previamente imprimada (a excepción de superficies de madera y fibrocemento) y sellado de los traslapes  con llama y espátula caliente.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO: 

· Bajo techo y sobre superficie lisa  libre de polvo y de escombros.

· Hasta tres rollos superpuestos en posición vertical, separando cada cama de rollos con una lámina de cartón o aglomerado de 3mm. 

· La temperatura máxima de almacenamiento en tres camas es de 35°C y en dos camas es de 40°C.

· Rotación recomendada: un mes para almacenamiento en tres camas; tres meses para almacenamiento en dos o tres camadas. Usar los lotes más antiguos para evitar que sufra deformaciones por  haber soportado cargas por tiempo prolongado.

· Durante el manejo de los rollos se debe evitar golpearlos, tanto en los bordes, como en el costado, porque generarían daños a la membrana.

PRECAUCIONES EN LA INSTALACION:

· Evitar exponer los rollos por tiempo prolongado al calor directo del sol antes de aplicarlos, porque su mezcla rica de polímeros puede ser difícil de desenrollar.

· Limpiar la superficie a impermeabilizar de polvo y escombros, retirar los materiales mal adheridos.

· La superficie a impermeabilizar no debe presentar protuberancias que puedan perforar el manto.

· En la aplicación con llama no se debe exceder en el flameado, esto dañaría las propiedades visco-elásticas  de los polímeros modificantes del asfalto.

· No se debe apoyar objetos muy pesados o contundentes sobre el manto instalado sin la adecuada protección, porque puede perforarlo.

PRECAUCIONES: 

La aplicación con la llama se puede realizar solo después que el imprimador  esté seco, para evitar 

incendios cuando contenga todavía disolventes que son inflamables o evitar la formación de burbujas cuando se use primer emulsionado.

MANTO PREFABRICADO APP POLIÉSTER GRAVILLA TERRACOTA 4.5 MM

	PROPIEDADES
	METODOS
	ESPECIFICACIONES
	VALORES TIPICOS

	
	UNI           ASTM-D
	
	ADI MANTO

	Peso X m2, Kg/m2
	8202-7           5147
	 4.5  ± 7%
	4 .5

	Espesor, mm
	8202-6           5147
	4.5
	4.5

	Longitud, m
	8202-3           5147  
	10 ( 7%
	10.01

	RESISTENCIA A TRACCION A RUPTURA, kN/m, (Kgf/5 cm)
	8202-8           5147
	
	

	LONGITUDINAL
	
	(9.0  ( ( 46 )
	(46)

	TRANSVERSAL
	
	(8.6  ( ( 44 )
	(44)

	ELONGACION A RUPTURA, %
	8202-8           5147
	
	

	LONGITUDINAL
	
	(35 
	41

	TRANSVERSAL
	
	(35 
	40

	RESISTENCIA AL DESGARRE, N, (Kgf)
	8202-9           5147
	
	

	LONGITUDINAL
	
	(350 ((35.6)
	 355

	TRANSVERSAL
	
	                      (258 ((26)
	 258

	RESISTENCIA AL PUNZONAMIENTO ESTATICO, Kgf
	8202-12         5147
	
	

	SOBRE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 30Kg/m3
	
	(20
	20



	FLEXIBILIDAD EN FRIO, °C
	8202-15         5147
	( -5  o  -10(

	-5  o  -10

	DEFORMACION EN CALIENTE, °C
	8202-18         5147
	( 120


	              120  

	IMPERMEABILIDAD AL AGUA, kPa
	8202-21         5147
	N/A
	N/A

	ABSORCION DE AGUA, %
	8202-22         5147
	( 2
	1.4

	PERDIDA DE GRÁNILLA, g/m2 
	8202-35         5147
	(20
	7,8

	PUNTO DE ABLANDAMIENTO, °C
	                          36     
	                           ( 155


	156


REVISION :Setiembre 2001   N°3                

ADI MANTO. CERTIFICADA ISO 9002 DESDE 2000        







[image: image6.png]


ADITIVOS de EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
WWW. ADITIVOS. COM.SV


_1174873506

_1174941294

