DATOS TÉCNICOS

| Base Consistencia Sistema de curado Formación de película Tiempo de secado Velocidad de curado Rendimiento Contracción Postexpansión Estructura celular Gravedad específica Resistencia a la temperatura Carácter de la espuma Tipo de fuego Factor de insolación Resistencia al desgarre Resistencia a la presión Resistencia a Absorción de agua | Poliuretano Espuma estable Curado por humedad Cerca de 8 minutos (20°C y 65% H.R.) Libre de polvo después de 20 –25 minutos a 20°C 1.5 horas para un espesor de 30 mm (20°C y 65% HR) 1000 ml producen 35 litros de espuma curada Ninguna Ninguna Cerca del 70% al 80% son células cerradas Cerca de 25 kg/mt³ (totalmente curada ya extruida) De –40°C a 90°C Tixotropica B3 (norma DIN 4102 parte 2) 33 mW/metro Kelvin 17 N/cm² (DIN 53427) 3N/cm² (DIN 53421) 7N/cm² (DIN 53423) 1% del volumen (DIN 53429) |
| --- | --- |

## PRODUCTO

ADI ESPUMA con propelente libre de CFC´S es una espuma de poliuretano de 1 componente

autoexpandible y lista para usar, los propelentes son completamente inofensivos para la capa de ozono.

## CARACTERISTICAS

- Excelente adherencia a mayoría de sustratos (excepto teflón, PE y PP´S)

- Alto aislamiento térmico y acústico

- Muy buena capacidad de relleno

- Excelente capacidad de montaje

- Excelente estabilidad (no se encoge  no tiene post - expansión)

## APLICACIONES

- Instalación de marcos de ventanas y puertas

- Relleno de cavidades

- Sello de aberturas en construcción de techos

- Creación de pantallas a prueba de sonido

- Montaje y sellado de marcos de ventana y puertas

- Conexión de materiales de aislamiento y construcciones de techo

- Aplicación de capas a prueba de ruidos en motores

- Mejorar el aislamiento térmico en sistemas de enfriamiento

## PRESENTACIÓN

Color champagne

Presentaciones en latas de aerosol de 300ml, 500 ml y 750 ml

## TIEPO DE VIDA

12 meses en su envase sin abrir guardado en un lugar fresco y seco a una temperatura entre 5°C a 25°C

## SUPERFICIE

Tipos:		todos los sustratos excepto PE y PP´S

Estado:	limpia, libre de polvo y grasa

Preparación:	Humedecer la superficie mejora la

adherencia, el curado y densifica la estructura celular.

## APLICACIÓN

Método:	lata aerosol, agitar fuerte antes de usar

Temperatura

de aplicación:	5°C a 25°C

Limpieza:	con pistola y limpiador de espuma antes

de que se cure

Reparación:	con el mismo SoudaFoam 1K

##### RECOMENDACIONES

- Aplique las normas usuales de seguridad

- Use gafas y guantes de seguridad

- Elimine espuma ya fraguada por medios mecánicos, nunca la queme

##### RECUERDE

- No toque la superficie durante el curado a temperaturas de congelamiento

- Siempre humedezca la superficie para mejorar el curado y la estructura celular

- La espuma ya fraguada debe ser protegida de los rayos UV, ya sea pintándola o aplicándole una película de sellador (silicon, MS polímeros, etc)